| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | SDGSY. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

玄武岩纤维复合筋预应力钢筒混凝土管

Basalt fiber-reinforced polymer bar prestressed concrete cylinder pipe

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东硅酸盐学会  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1 玄武岩纤维复合筋预应力钢筒混凝土管 	2

3.2 工作压力(P)	2

3.3 覆土深度(H)	2

4 分类	2

4.1 产品代号	2

4.2 规格与尺寸	2

4.3 产品标记	3

5 一般规定	3

5.1 原辅材料	3

5.2 管道防腐	5

5.3 修补	5

6 设计与制造	5

6.1 产品设计	5

6.2 制造	5

7 技术要求	7

7.1 外观质量	7

7.2 尺寸偏差	7

7.3 管芯混凝土抗压强度	8

7.4 抗裂内压（Pt）	8

7.5 抗裂外压(Pc)	8

7.6 接头允许相对转角	8

8 试验方法	8

8.1 试验设备	8

8.2 外观质量	8

8.3 尺寸偏差	9

8.4 管芯混凝土抗压强度	9

8.5 抗裂内压	9

8.6 抗裂外压	9

8.7 保护层厚度	9

8.8 保护层砂浆抗压强度、吸水率	9

9 检验规则	9

9.1 检验分类	9

9.2 出厂检验	9

9.3 型式检验	11

10 标志、运输和贮存	13

11 出厂证明书	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。根据山东硅酸盐学会《关于团体标准《玄武岩纤维复合筋预应力钢筒混凝土管》立项的通知》(鲁硅会函字〔2025〕31号)的要求，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东硅酸盐学会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

玄武岩纤维复合筋预应力钢筒混凝土管

范围

本文件规定了玄武岩纤维复合筋预应力钢筒混凝土管的分类、一般规定、设计与制造、技术要求、试验方法、检验规则及标志、运输和贮存等内容。

本文件适用于给水排水、工业输水、农田灌溉、工厂管网、电厂补给水及冷却水循环系统、城市综合管廊等工程用管道。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 14684—2022 建设用砂

GB/T 14685—2022 建设用卵石、碎石

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1499.3 钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网

GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB/T 11253 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材

表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 19685 预应力钢筒混凝土管

GB/T 15345 混凝土输水管试验方法

GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 21120 水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T 23265 水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维

GB/T 26745 土木工程结构用玄武岩纤维复合材料

GB/T 50081 混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T 51003 矿物掺合料应用技术规范

T/TMAC 037 短切玄武岩纤维混凝土预制构件技术要求

JT/T 776.4 公路工程  玄武岩纤维及其制品第4部分：玄武岩纤维及其复合筋

JC/T 748 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈

JC/T 749 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈试验方法

JC/T 1091 预应力钢筒混凝土管接头用型钢

JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63 混凝土用水标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

玄武岩纤维复合筋预应力钢筒混凝土管 Basalt fiber-reinforced polymer bar prestressed concrete cylinder pipe

在带有钢筒的混凝土管芯外侧缠绕玄武岩纤维复合筋建立环向预压应力并制作水泥砂浆保护层而制成的管道产品。

工作压力(P)

不包括水锤压力在内，由水力梯度产生于某段管线或某个管节内的最大内水压。

覆土深度(H)

埋地管线管体顶部至地表面之间的垂直距离。

分类

产品代号

玄武岩纤维复合筋管产品代号为：BF-BPCCP

规格与尺寸

玄武岩纤维复合筋PCCP管的规格与尺寸见表1，玄武岩纤维复合筋PCCP管的管道结构外形及管道接头型式见图1；所用接头承插口钢环的基本尺寸见表2，接头承插口钢环结构型式见图2。

注:经供需双方协商，可生产其他规格及尺寸的管道产品。

玄武岩纤维复合筋PCCP管基本尺寸表

| 公称内径 D0 mm | 最小管芯厚度 tc mm | 保护层厚度 tg mm | 最小钢筒厚度 ty | 承口 深度 C mm | 插口 长度 E mm | 最小承口 工作面内 径Bb mm | 最小插口 工作面外 径 Bs mm | 接头内间隙 J mm | 接头外间隙 K mm | 胶圈 直径 d mm | 有效 长度 L0 mm | 管节 长度 L mm | 参考 重量 t/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 90 | 30 | 1.5 | 160 | 160 | 1093 | 1093 | 25 | 25 | 20 | 5000 6000 | 5135 6135 |  |
| 1200 | 90 |  |  |  |  | 1293 | 1293 |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 100 |  |  |  |  | 1503 | 1503 |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 100 |  |  |  |  | 1703 | 1703 |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 115 |  |  |  |  | 1903 | 1903 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 125 |  |  |  |  | 2103 | 2103 |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | 140 |  |  |  |  | 2313 | 2313 |  |  |  |  |  |  |
| 2400 | 150 |  |  |  |  | 2513 | 2513 |  |  |  |  |  |  |
| 2600 | 165 |  |  |  |  | 2713 | 2713 |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | 175 |  |  |  |  | 2923 | 2923 |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 190 |  |  |  |  | 3143 | 3143 |  |  |  |  |  |  |

- BF-BPCCP管道结构外形图

- BF-BPCCP管道接头示意图

标引序号和符号说明：

L——管节长度；

L0——管节有效长度；

tc——管芯厚度；

tg——混凝土保护层厚度；

ty——钢筒厚度；

D0——公称内径；

Dy——钢筒外径、由设计确定；

C、E、J、K——接口细部尺寸。

玄武岩纤维复合筋管(BF-BPCCP)管道结构外形及管道接头示意图

接头承插口钢环基本尺寸表

| 公称内径 D0 | 插口钢环 |  |  |  |  |  | 承口钢环 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ts | Ws | a | b | c | h | tb | Wb | d | e | f |
| 1000~2400 | 19.0 | 205 | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 8.0 | 216 | 10.0 | 26.0 | 127 |
| 2600~3000 | 19.0 | 205 | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 216 | 10.0 | 26.0 | 127 |

a）插口钢环                                     b）承口钢环

标引符号说明：

Ws——插口钢环宽度；

Wb——承口钢环宽度；

Bb——承口工作面；

a、b、c、d、e、f、h、ts、tb——接头钢环细部尺寸。

接头承插口钢环截面详图

产品标记

玄武岩纤维复合筋管的产品标记有产品代号、公称直径、管节有效长度、工作压力（P）、覆土深度（H）和本文件编号组成。

示例1：公称内径1000mm、、管节有效长度6000、工作压力为0.6MPa、、覆土深度为4m的玄武岩纤维复合筋管，标记如下：

BF-BPCCP 1000*6000/P0.6/H4

一般规定

原辅材料

水泥

水泥宜采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥的质量要求应符合GB 175的规定。

细集料

管芯混凝土宜采用天然中粗砂或机制砂,砂子的质量要求应符合GB/T 14684的规定,其含泥量不宜大于2%。保护层水泥砂浆宜采用天然细砂,砂子的质量要求应符合GB/T 14684的规定,其含泥量不宜大于1%。

粗集料

管芯混凝土应采用碎石，石子的最大粒径不应大于31.5mm，且不得大于混凝土层厚度的2/5。石子的质量要求应符合GB/T 14685的规定。

水

管芯混凝土、水泥砂浆、水泥净浆拌合用水及成品管的养护用水应符合JGJ63的规定。

混凝土外加剂

使用外加剂时,所用外加剂不应对管子或水质产生有害影响,其质量要求应符合GB 8076 的规定。

活性掺合料

需要时管芯混凝土配料时允许掺加成品粉煤灰、磨细矿渣粉或硅灰。成品粉煤灰的质量要求应不低于GB/T 1596的规定；磨细矿渣粉的质量要求应符合GB/T 18046的规定；硅灰的质量要求应符合GB/T 27690的规定。

玄武岩纤维复合筋

缠绕于管芯的玄武岩纤维复合筋采用玄武岩纤维增强复合材料光圆筋，表面不应有突出的纤维毛刺,纤维和树脂之间的界面不应存在破坏，抗拉强度标准值应不低于1200MPa级，直径采用5～7mm，直径偏差±0.3mm（GB/T 26745标准），其他质量要求应符合GB/T 26745 的规定。

室温下产品的贮存期为2年；产品应在室内贮存,室内干燥通风、避免暴晒、远离光源热源，不应与化工腐蚀物品一起堆放。

薄钢板

制造钢筒用薄钢板应分别符合GB/T700、GB/T 3274和GB/T 11253的规定,其最小屈服强度不应低于235MPa。

承口钢板和插口型钢

制造承插口接头钢环所用的承口钢板和插口型钢的质量要求应分别符合GB/T 699、GB/T 700和GB/T 3274 的规定,钢板最小屈服强度不应低于235MPa。采购成品接头用型钢时应符合JC/T 1091的规定。

橡胶密封圈

胶圈性能

管子接头用橡胶密封圈应采用圆形截面的实心胶圈，胶圈的尺寸和体积应与承插口钢环的胶槽尺寸和配合间隙相匹配。橡胶密封圈的基本性能和质量要求应符合JC/T 748的规定,橡胶密封圈的性能试验应遵循JC/T749的规定。

胶圈的拼接

管子接头用橡胶密封圈允许拼接。每根橡胶密封圈最多允许拼接两处,两处拼接点之间的距离不应小于600 mm。

拼接点的检验

逐个检验橡胶密封圈的每个拼接点，检验时将橡胶密封圈拉长至原长的两倍以上并扭转360°，然后采用肉眼检查，如胶圈的拼接点出现脱开或裂纹应予以废弃。

胶圈存放

橡胶密封圈应存放在洁净、干燥、阴凉的地方,避免受阳光照射。

管道防腐

承插口钢环防腐

管节承插口钢环的外露部分应采用有效的防腐材料加以保护，饮水工程管道用防腐材料应符合相应卫生标准。

管体防腐

当成品管道用于输送具有腐蚀性的污水或海水、或用于含有腐蚀性介质的土壤环境中及露天铺设时，应按GB/T 50046 的规定对管体内壁或管体外壁保护层进行防腐设计。涂覆防腐材料时应遵循GB 50212 的规定，防腐施工的质量应按GB/T 50224的规定进行评定。

修补

在下列情况下，允许修补:

a)管节内外表面出现的凹坑或气穴，当其宽度或深度大于10mm时；

b)管节内外表面粘皮、蜂窝、麻面的总面积不超过表面积的1/20，每块面积不超过100mm时；

c) 管节内外表面出现的合缝错位大于3mm时；

d) 管节端面碰伤纵向深度不超过100mm，环向长度不超过 150mm 时；

e) 管芯内表面出现的环向或螺旋状裂缝宽度大于0.5mm及距插口端300mm以内出现的环向裂缝

宽度大于 1.5mm时。

实施修补前应清除有缺陷的混凝土，修补用的混凝土或无毒树脂水泥砂浆所用的水泥品种应与管芯混凝土的相同，裂缝宜采用环氧树脂修补。

所有修补部位应根据修补材料的性质采取相应的保护或养护措施。

设计与制造

产品设计

玄武岩纤维复合筋预应力钢筒混凝土管的结构设计应遵循 GB 50332、CECS 140 或SL 702 的规定，经供需双方协商也可采用其他有效设计标准对管道进行结构设计。在进行结构设计时，允许通过增加管芯厚度、钢筒厚度或提高混凝土抗压强度等级，以获得经济合理的管道结构。

管道的适用工作压力不宜大于 1.6 MPa。

管芯混凝土设计强度等级不应低于C50。

保护层水泥砂浆试件28天龄期的抗压强度不应低于45 MPa。

制造

钢筒的制作与检验

钢筒的制作和检验应符合附录A的规定。

管芯混凝土

管芯混凝土的配合比设计应遵循JGJ55的规定，混凝土的操作施工应遵循GB50204的规定，混凝土中采用外加剂时应遵循GB 50119 的规定。

每班拌制的同配比的混凝土拌合物应抽取混凝土样品制作至少三组立方体试件或圆柱体试件用于测定管芯混凝土的脱模强度、缠筋强度和28d抗压强度。用于测定脱模强度、缠筋强度的试件应与管芯同条件养护。

管芯成型

管芯混凝土通常采用立式振动成型工艺进行成型与制作，混凝土成型操作时应保证管芯混凝土获得足够的密实度，成型过程中钢筒不应出现变形、松动和位移。

每节管芯的全部成型时间不应超过水泥的初凝时间。

养护

管芯成型后应采用适当方法进行养护，采用蒸汽养护时养护设施内的最高升温速度不应大于22 ℃/h。最高恒温温度不应超过60℃，养护设施内的相对湿度不宜低于85%。

管芯混凝土允许采用二次蒸汽养护。第一次养护结束时，其混凝土强度应满足6.2.5.1规定的脱模强度要求；第二次养护结束时，其混凝土强度应满足6.2.6.2规定的缠筋强度要求。

脱模

脱模操作时管芯混凝土的脱模强度不应低于20MPa。

管芯的脱模操作不应对管芯混凝土产生明显的损坏，管芯混凝土内外表面不应出现粘模和剥落现象。

缠绕玄武岩纤维复合筋

缠绕用预应力筋的控制应力不应超过玄武岩纤维复合筋抗拉强度标准值的70%。

缠绕预应力筋时，其管芯混凝土的缠筋强度不应低于混凝土强度等级的70%，且缠绕玄武岩纤维复合筋时在管芯混凝土中建立的初始压应力不应超过管芯混凝土缠筋强度的 55%。

缠绕玄武岩纤维复合筋时应在设计要求的张拉应力下，按设计螺距呈螺旋状连续均匀地缠绕在管芯上，任意连续10个缠筋螺距的平均值不应大于设计值。环向缠绕钢筋最小净距不应小于所用玄武岩纤维复合筋直径，最大环筋中心间距不应大于38 mm。

缠筋操作时，管芯表面温度不应低于2℃。玄武岩纤维复合筋的起始和终止端应采用锚固装置牢固固定，锚固装置所能承受的抗拉力至少应为玄武岩纤维复合筋抗拉强度标准值的75%。

预应力筋缠绕设备应具备可以连续记录玄武岩纤维复合筋张拉应力的显示和记录装置，缠绕过程中张拉应力偏离设计值的波动范围不应超过±10%。缠绕过程中如需进行玄武岩纤维复合筋搭接，则玄武岩纤维复合筋接头所能承受的拉力不应低于玄武岩纤维复合筋抗拉强度标准值。

多层缠筋时,每层玄武岩纤维复合筋表面都应制作水泥砂浆覆盖层并进行合理养护,覆盖层的净厚度不应小于所缠绕的玄武岩纤维复合筋直径,再次缠筋时水泥砂浆应具备的25mm×25mm×25mm立方体试件抗压强度不应低于32MPa,水泥砂浆覆盖层表面应保持平整。

缠绕筋之前或缠绕时宜在管芯外表面喷涂一层水泥净浆，净浆用水泥品种应与管芯混凝土所用水泥品种相同。水泥净浆的水灰比宜为0.6~0.7，涂覆量宜控制在0.4L/㎡~0.5 L/㎡。

保护层制作

保护层制作

制成的水泥砂浆保护层应满足本标准6.2.7.2和6.2.7.3的性能要求。新拌水泥砂浆的含水量不得低于其干料总重的7.5%。制作水泥砂浆保护层时,应首先在缠丝管芯表面喷涂一层水泥净浆。水泥砂浆保护层所用的水泥应与管芯混凝土相同；制作水泥砂浆保护层时管芯的表面温度不得低于2℃。

保护层水泥砂浆抗压强度

每隔3个月或当制作水泥砂浆保护层用原材料来源发生改变时至少应进行一次保护层水泥砂浆强度试验。采用切割法制作尺寸为25mm×25mm×25mm保护层水泥砂浆试件，其28天龄期的抗压强度不得低于45MPa。

保护层水泥砂浆吸水率

每班至少应进行一次保护层水泥砂浆吸水率试验,水泥砂浆吸水率试验全部试验数据的平均值不应超过9%,最大值不应超过10%。如连续10个工作班测得的保护层吸水率数值不超过9%,则保护层水泥砂浆吸水率试验可调整为每周一次；如再次出现保护层水泥砂浆吸水率超过9%时应恢复为日常检验。

保护层养护

制作完成的水泥砂浆保护层应采用适当方法进行养护。采用自然养护时,在保护层水泥砂浆充分凝固后,每天至少应洒水两次以使保护层水泥砂浆保持湿润，自然养护环境温度不得低于5°；采用蒸汽养护时，将辊射后的管放入养护罩（窑、坑）内，按照与管芯相同的养护方法进行，天气干燥时应对砂浆保护层进行洒水养护。

技术要求

外观质量

管节承插口工作面应光洁，无破损，不应沾有混凝土、水泥浆及其他脏物。

插口端部管芯混凝土不应有缺料、掉角、孔洞等缺陷。

管芯内表面应平整光洁致密、颜色一致。不应出现直径和深度大于 5mm 的空洞或凹坑以及蜂窝、麻面，超过3mm的错台等缺陷。

管材外保护层不应出现任何空鼓、裂缝、分层及剥落现象。

管材外防腐蚀表面涂层外观颜色均匀一致，无白色灰浆析出，无气泡、流挂及开裂和剥落。

阴极保护预埋的管端结构位置符合设计要求，且不影响安装时的导通件连接。

管材内表面出现的环向裂缝或螺旋状裂缝宽度不应大于 0.5mm（浮浆裂缝除外）；距管节插口端300mm 范围内出现的环向裂缝宽度不应大于1.5mm；成品管内表面沿管道纵轴线的平行线成15°夹角范围内不应出现长度大于150mm的纵向可见裂缝。

覆盖在缠绕筋表面上的水泥砂浆保护层不允许存在任何可见裂缝。

尺寸偏差

管节的基本尺寸偏差要求见表3。

基本尺寸允许偏差表                   单位：mm

| 公称内径 | 管道内径D0 | 保护层厚度 tg | 管节长度 L | 承口工作面 |  | 插口工作面 |  | 承插口工作面椭圆度 | 管子端面倾斜度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内径 Bb | 深度 C | 外径 Bs | 长度 E |  |  |
| 1000-1600 | ±6 | 正偏差不限，负偏差0 | ±6 | +1.0 +0.2 | ±5 | -0.2-1.0 | ±5 | ≤（Bb或Bs）×0.5% | ≤6 |
| 1800-2400 | ±8 |  |  |  | +5 -10 |  | +10 -5 |  | ≤9 |
| 2600-3000 | ±10 |  |  |  | +5 -15 |  | +15 -5 |  | ≤13 |

管芯混凝土抗压强度

- 管芯用混凝土抗压强度应满足6.1.3的要求。

抗裂内压（Pt）

- 抗裂内压(Pt)按附录B给出公式(B.1)进行计算。成品管在抗裂内压作用下，管体外表面不应出现任何可见裂缝、局部凸起和渗漏水现象。

抗裂外压(Pc)

- 抗裂外压(P)按附录B给出公式(B.2)进行计算。成品管在抗裂外压作用下，管体外表面不应出现

- 任何可见裂缝和保护层剥落现象，管内壁不应出现纵向开裂。

接头允许相对转角

- 管子接头允许相对转角应符合表6的规定。管子接头转角试验在设计确定的工作压力下恒压5 min,达到标准规定的允许相对转角时管子接头不应出现渗漏水。

- 成品管接头允许相对转角见表 4。

接头允许相对转角表

| 公称内径 mm | 接头允许相对转角 ° |
| --- | --- |
| 1000~2400 | 1.0 |
| 2600~3000 | 0.7 |
| 注：依管线工程实际情况，在进行管接头设计时允许增大接头允许相对转角。 |  |

试验方法

试验设备

- 试验用主要仪器设备和量具应符合GB/T 15345的规定。

外观质量

管节承插口工作面质量按GB/T 15345规定的方法进行评测。

管节内外表面及端部混凝土缺陷，包括粘皮、蜂窝、麻面、错位、凹坑、端面碰伤等，分别按GB/T 15345规定的方法进行评测。

管节内外表面裂缝情况按GB/T 15345规定的方法进行测定。

尺寸偏差

包括公称内径、管节长度、承口工作面内径、承口深度、承口工作面椭圆度、插口工作面外径、插口长度、插口工作面椭圆度、端面倾斜度。分别按GB/T 15345规定的方法进行测定

管芯混凝土抗压强度

管芯混凝土28d抗压强度按GB/T 50081的规定进行试验，并按GB/T 50107的规定进行评定。如采用标准圆柱体试件测定混凝土抗压强度时，应将测试结果乘换算系数换算成标准立方体试件进行抗压强度评定，换算系数应由试验确定，无资料时可取1.25。

抗裂内压

抗裂内压按照GB/T 15345规定的方法进行检验。

抗裂外压

- 抗裂外压按照GB/T 15345规定的方法进行检验。

保护层厚度

保护层厚度按照GB/T 15345 规定的方法进行检验。

保护层砂浆抗压强度、吸水率

保护层砂浆抗压强度、吸水率的检验按照GB/T 15345 规定的方法进行检验。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

检验项目

检验项目包括外观质量、尺寸偏差、管芯混凝土抗压强度、抗裂内压或抗裂外压、保护层厚度、保护层砂浆抗压强度、保护层砂浆吸水率。

组批规则

出厂检验的管节检验批量应由同规格、同工艺、同工作压力及同覆土深度生产的成品管组成。不同

规格的组批数量见表5，连续3个月生产的管节数量不足表5的规定时，也应作为一个检验批。

出厂检验批量表

| 公称内径 mm | 组批数量 |
| --- | --- |
| ＜2600 | ≤800 |
| 2600~3000 | ≤600 |

抽样

出厂检验的抽样数量详见表6。

出厂检验抽样数量表

| 序号 | 质量指标 | 类别 | 检验项目 | 数量 节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | A | 承口工作面 | 逐节 | 批量内全数检验 |
| 2 |  |  | 插口工作面 | 逐节 |  |
| 3 |  |  | 管体裂缝 | 逐节 |  |
| 4 |  | A | 水泥砂浆保护层外表面 | 逐节 |  |
| 5 |  |  | 管芯混凝土内表面 | 逐节 |  |
| 6 |  |  | 承插口端面混凝土 | 逐节 |  |
| 7 | 尺寸偏差 | B | 管道内径， D0 | 10 | 从批量中随机抽取 |
| 8 |  |  | 管节长度，L | 10 |  |
| 9 |  | A | 承口工作面内径，Bb | 10 |  |
| 10 |  |  | 插口工作面外径，Bs | 10 |  |
| 11 |  |  | 承口深度，C | 10 |  |
| 12 |  |  | 插口长度，E | 10 |  |
| 13 |  |  | 承、插口椭圆度 | 10 |  |
| 14 |  |  | 端面倾斜度 | 10 |  |
| 15 | 物理 力学性能 | A | 内压抗裂性能或外压抗裂性能 | 1 |  |
| 16 |  |  | 砂浆保护层厚度，tg | 检查检验评定记录 |  |
| 17 |  |  | 管芯混凝土抗压强度 |  |  |
| 18 |  |  | 保护层水泥砂浆抗压强度 |  |  |
| 19 |  |  | 保护层水泥砂浆吸水率 |  |  |

结果判定

外观质量

单个A类项目检验结果符合7.1的要求时，判定该A类项目合格，否则判为不合格。单个B类项目检验结果超差的管节数量不超过2节时，判定该B类项目合格，否则判为不合格。

尺寸偏差

单个A类项目检验结果符合7.2的要求时，判定该A类项目合格，否则判为不合格。单个B类项目检验结果超差的管节数量不超过2节时，判定该B类项目合格，否则判为不合格。

管芯混凝土抗压强度

当受检批管芯混凝土抗压强度检验评定符合7.3的要求时，判该批产品管芯混凝土抗压强度合格。否则，判该批产品管芯混凝土抗压强度不合格。

抗裂内压

管道的抗裂内压检验结果符合7.4的规定时，判该批产品抗裂内压合格。否则，判该批产品抗裂内压不合格。

抗裂外压

管道的抗裂外压检验结果符合7.5的规定时，判该批产品抗裂外压合格。否则，判该批产品抗裂外压不合格。

总判定

除B类检验项目最多允许两项超差以外，A类检验项目均合格，则判该批产品合格。否则判该批产品不合格。

型式检验

检验条件

有下列情况之一时,应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b)正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)产品停产半年以上恢复生产时；

d)产品连续生产满半年时；

e）出厂结果与上次型式检验有较大差异时。

检验项目

检验项目包括外观质量、尺寸偏差、内压抗裂性能或外压抗裂性能、管芯混凝土抗压强度、保护层厚度、保护层水泥砂浆抗压强度、保护层水泥砂浆吸水率、接头允许相对转角。

组批规则

型式检验的管节检验批量由同规格、同工作压力、同覆土深度生产的成品管组成。每批次组批的最少管节数量应满足如下要求：

——公称内径＜2600mm时至少应为30节；

——公称内径≥2600mm时至少应为20节。

抽样

型式检验的抽样数量详见表7。

型式检验的抽样数量表

| 序号 | 质量指标 | 类别 | 检验项目 | 数量 节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | A | 承口工作面 | 10 | 批量内全数检验 |
| 2 |  |  | 插口工作面 | 10 |  |
| 3 |  |  | 管体裂缝 | 10 |  |
| 4 |  | A | 水泥砂浆保护层外表面 | 10 |  |
| 5 |  |  | 管芯混凝土内表面 | 10 |  |
| 6 |  |  | 承插口端面混凝土 | 10 |  |
| 7 | 尺寸偏差 | B | 管道内径， Do | 10 | 从批量中随机抽取 |
| 8 |  |  | 管节长度，L | 10 |  |
| 9 |  | A | 承口工作面内径，Bb | 10 |  |
| 10 |  |  | 插口工作面外径，Bs | 10 |  |
| 11 |  |  | 承口深度，C | 10 |  |
| 12 |  |  | 插口长度，E | 10 |  |
| 13 |  |  | 承、插口椭圆度 | 10 |  |
| 14 |  |  | 端面倾斜度 | 10 |  |
| 15 | 物理 力学性能 | A | 内压抗裂性能或外压抗裂性能 | 1 | 从样品中随机抽取 |
| 16 |  |  | 接头允许相对转角 | 2 |  |
| 17 |  |  | 砂浆保护层厚度，tg | 检查检验评定记录 |  |
| 18 |  |  | 管芯混凝土抗压强度 |  |  |
| 19 |  |  | 保护层水泥砂浆抗压强度 |  |  |
| 20 |  |  | 保护层水泥砂浆吸水率 |  |  |

结果判定

外观质量

单个A类项目检验结果符合7.1的要求时，判定该A类项目合格，否则判为不合格。单个B类项目检验结果超差的管节数量不超过2节时，判定该B类项目合格，否则判为不合格。

尺寸偏差

单个A类项目检验结果符合7.2的要求时，判定该A类项目合格，否则判为不合格。单个B类项目检验结果超差的管节数量不超过2节时，判定该B类项目合格，否则判为不合格。

管芯混凝土抗压强度

当受检批管芯混凝土抗压强度检验评定符合7.3的要求时，判该批产品管芯混凝土抗压强度合格。否则，判该批产品管芯混凝土抗压强度不合格。

抗裂内压

管道的抗裂内压检验结果符合7.4的规定时，判该批产品抗裂内压合格。否则，判该批产品抗裂内压不合格。

抗裂外压

管道的抗裂外压检验结果符合7.5的规定时，判该批产品抗裂外压合格。否则，判该批产品抗裂外压不合格。

接头允许相对转角

接头允许相对转角检验结果不小于7.8的规定时，判该批产品接头允许相对转角合格。否则，判该批产品接头允许相对转角不合格。接头允许转角试验结果如不符合7.7的规定时，允许复检一次。

总判定

除B类检验项目最多允许两项超差以外，A类检验项目均合格，则判该批产品合格。否则，判该批产品不合格。

标志、运输和贮存

成品管出厂前，制造厂应对合格的管节进行标志，具体内容包括:企业名称、产品商标、产品标记、生产日期和“严禁碰撞”等字样。

长途运输时，应对管节的承插口端进行妥善包扎。

成品管应按不同产品规格、工作压力和覆土深度分别进行堆放，不应混放。管节允许的堆放层数应满足表8的规定。

成品管允许堆放层数

| 公称内径 mm | 堆放层数 |
| --- | --- |
| ＜1400 | 2 |
| 1400~3000 | 1或立放 |

出厂证明书

出厂证明书应包括以下内容:

a) 成品管的产品名称、公称内径、工作压力、覆土深度、组批数量、管节编号及执行标准编号；

b) 管道的外形尺寸及承插口接头图示；

c) 出厂检验报告:

d)生产日期和出厂日期；

e)生产厂厂名及商标；

f)生产企业质量检验员及检验部门签章。

附录A(规范性)

钢筒的制作和检验

焊接要求

承插口钢环的焊接可采用手工电弧焊、电阻焊焊或埋弧焊，钢筒体的焊接宜采用埋弧焊或二氧化碳保护焊。所有焊接操作应符合GB 50268 的规定。

接头钢环制作

按设计要求的尺寸对承插口钢板条进行定长切断，经过制圈焊接操作后制成钢环。焊接接头的强度不应低于钢材的最小屈服强度，焊接接头拉伸试验和弯曲试验应分别符合GB/T2651和GB/T 2653的规定。

制成的承插口接头钢环工作面的对接焊缝应精心打磨光滑并与邻近表面取平，焊缝表面不应出现裂纹、夹渣、气孔等缺陷

对承口钢环应进行扳边处理，其扳边后的尺寸与形状应满足表2和图2的要求。

采用胀圆机以超过钢板弹性极限强度的扩张力对承插口钢环进行扩张整圆定型。测量承口工作面外径和插口工作面内径，其尺寸偏差应符合表3的规定。

钢筒

钢筒制作

钢筒制作可采用螺旋焊或拼板焊，钢板的拼接可采用对焊或搭接焊。钢筒的尺寸应符合设计图纸的要求。

1钢筒组装

承插口接头钢环应组装在钢筒两端的准确位置，钢筒的端面倾斜度应符合表3的规定。

钢筒焊缝

钢筒体的焊缝可以螺旋焊、环向缝或纵向缝，但不应出现“十”字形焊缝。

钢筒水压检验

制成的带有承插口钢环的钢筒应进行水压试验以检验钢筒体焊缝的渗漏情况。检验压力(P)由公式(A.1)计算所得，钢筒在规定的检验压力下至少恒压3min。试验过程中检验人员应及时检查钢筒所有焊缝并标出所有的渗漏部位，待卸压后对渗漏部位进行人工焊接修补，经修补的钢筒需再次进行水压试验直至钢筒体的所有焊缝不发生渗漏为止。

Pg=2σtyDy−ty…………………………………………(A.1)

式中:

Pg——钢筒抗渗检验压力，单位为兆帕(MPa)；

σ——钢板承受的拉应力，单位为兆帕(MPa)。采用卧式水压时σ至少应为140MPa，但其最大值不应超过172MPa；采用立式水压时底部钢筒所受的拉应力σ应为172MPa；

Dy——钢筒外径，单位为毫米(mm)，根据产品设计图纸计算确定；

ty——钢筒厚度，单位为毫米(mm)。对有特殊用途的管道，若管道结构设计中采用的钢筒厚度大于3.0mm，则仍按钢筒厚度ty=3.0mm计算钢筒抗渗检验压力Pg。

钢筒表面处理

钢筒的内外表面不应粘有可能影响钢筒与混凝土粘结强度的油脂、锈皮、碎屑及其他异物；钢筒表面的凹陷或鼓胀与钢筒基准面之间的偏差不应大于10mm。

附录 B(规范性)

抗裂内压和抗裂外压荷载值计算

  - B.1 抗裂内压(Pt)

抗裂内压(Pt)按公式(B.1)计算

Pt=Apσpe+0.65ftkAnbra………………………………(B.1)

式中：

Pt ——抗裂内压，单位为兆帕（MPa）；

Ap ——每米管子长度上环向预应力钢筋面积，单位为平方毫米（mm2）；

σpe——环向钢筋最终有效预加应力，单位为牛每平方毫米（N/mm2）；

ftk——管芯混凝土抗拉强度标准值，单位为牛每平方毫米（N/mm2）；

An ——每米管子长度管壁截面管芯混凝土、钢筒、钢筋及保护层折算面积，单位为平方毫米（mm2）；

b ——管子轴向计算长度，数值为1000，单位为毫米（mm）；

ra ——管壁截面计算半径，单位为毫米（mm）。

  - B.2抗裂外压(Pc)

抗裂外压(Pc)按公式(B.2)计算。

Pc=1.834×ωctc2ApσpeAn+0.65ftkD0+tc	……………………(B.2)

式中：

Pc——抗裂外压，单位为千牛每米（kN/m）；

D0——公称内径，单位为毫米（mm）；

tc——管芯厚度，单位为毫米（mm）；

ωc——管壁内侧截面受拉边缘弹性抵抗矩折算系数。

_________________________________